LEMBAR KERJA 2

MIX DESIGN

SUB CPMK-2:

Mampu melaksanakan Mix design untuk mendapatkan mutu karakteristik beton tertentu dan memahami tata cara pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium dan  mampu menjelaskan faktor factor yang mempengaruhi proporsi campuran beton meliputi factor air semen, tipe semen, Keawetan (durability), Workabilitas dan jumlah air, pemilihan aggregate, kadar semen

KASUS YANG INGIN DIPECAHKAN:

INDIKATOR :

Mahasiswa mampu membuat campuran antara semen, pasir dan aggregate sehingga didapat perbandingan yang tepat sesuai mutu karakteristik beton yang disyaratkan

- Faktor air semen

-Hubungan antara Faktor air semen dan kekuatan tekan beton

-Ukuran slump untuk berbagai jenis konstruksi

-Ukuran max aggregate

-Jumlah air perlu untuk setiap m3 deton dan udara terperangkap untuk berbagai slump dan ukuran max agregate

- Prosentase volume aggregate kasar/satuan volume beton

PENGANTAR :

- Faktor Air Semen

Perbandingan berat antara air dan semen portland didalam campuran adukan beton

Dalam praktek nolai fas berkisar antara 0,4 – 0,6

- Hubungan antara Faktor air semen dan kekuatan tekan beton

| Kekuatan tekan beton umur 28 hari (MPa) | Nilai fac |
| --- | --- |
| 41 | 0,44 |
| 33 | 0,53 |
| 26 | 0,62 |
| 19 | 0,73 |
| 15 | 0,80 |

- Ukuran slump untuk berbagai jenis konstruksi

| Uraian | Slump maksimum (mm) | Slump Minimum ( mm) |
| --- | --- | --- |
| Dinding, pelat pondasi dan pondasi telapak bertulang | 80 | 25 |
| Pondasi telapak tidak bertulang . kaison dan konstruksi dibawah tanah | 80 | 25 |
| Pelat , balok kolom dan dinding | 100 | 25 |
| Perkerasan jalan | 80 | 25 |
| Pembetonan masal | 50 | 25 |

- Ukuran max aggregate

- 1/5 lebih kecil atau sama darai dimensi terkecil struktur

- 1/3 lebih kecil atau sama dari tebal pelat lantai

- ¾ lebih kecil atau sama dari jarak bersih tulangan, berkas tulangan atau berkas kabel pratekan

- Jumlah air perlu untuk setiap m3 beton dan udara terperangkap untuk berbagai slump dan ukuran max agregate

Dalam perencanaan adukan , berat air rencana dan persentase udara yg terperangkap ditetapkan  berdasarkan slump rencana  dan ukuran  maksimum agregate kasar yg digunakan

6	Prosentase volume aggregate kasar/satuan volume beton

Untuk mendapatkan volume rencana agregate kasar untuk setiap unit volume beton, dengan menetapkan terlebih dahulu ukuran agregate kasar dan nilai modulus kehalusan

TUGAS INDIVIDU :

Dalam merancang campuran beton sehingga beton yang dihasilkan memenuhi persyaratan Lab Mekanika tanah – beton Fak Teknik Sipil telah melaksanakan beberapa percobaan dengan hasil sebagai berikut :

- Dalam kondisi Saturated Surface Dry (SSD) didapat data sbb :

- Agregate kasar

- Specific gravity   =  2,8x

- Berat volume padat =  1.625 Kg/m³

- Agregate halus

- Specific gravity =2,7x

- Modulus kehalusan = 2,6

- Kadar kelembaban :

- Agregate kasar   = 0,67 %

- Aggregate halus = 5,6 %

- Absorbsi:

- Aggregate kasar = 1,7 %

- Agregate halus = 4,x %

2

- Specific gravity semen = 3,2x

- Ketentuan lain :

-  Slump rencana dikaitkan dengan tingkat kemudahan pelaksanaan yaitu = 50 mm

-	Ukuran maksimal aggregate = 37,50 mm

-        Peruntukan elemen struktur balok dan kolom terlindung

-       Ditetapkan kekuatan tekan rencana pada umur 28 hari, f’cr = 25 Mpa (dari hasil benda uji selinder)

Pertanyaan :  Rencanakan proporsi unsur beton.dengan metode      Modifikasi ACI

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

MIX DESIGN

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Ardiwardana | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Hizki A | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Suyud M | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Lingga P | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | M Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Teddy R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | M.Tyasy | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Ridwan .D | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Selin Raja | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Salsabilla Z | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Nabil | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | Irvan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Zidan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Ahmad | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | M.Ibnu | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat